## 高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）推荐项目公示

发明奖

# 项目名称：

节能墙材与绿色建筑关键技术

# 推荐单位：

沈阳建筑大学

# 项目简介：

我国单位建筑面积采暖能耗是发达国家标准的3~5倍，但热舒适程度远不如人。针对目前建筑领域全寿命周期的节地、节能、节水、节材和环保的共性关键问题，本项目展开节能墙材与绿色建筑关键技术系统研究，为我国绿色建筑及其工业化实现规模化、高效益和可持续发展提供技术支撑。项目组历经10余年的研发，突破了节能墙材与绿色建筑的关键技术瓶颈，取得以下主要科技成果：

1.研发自保温混凝土夹芯墙板、轻质混凝土吸声板、泡沫混凝土节能板，并分别提出性能指标要求，编制国家行业标准《自保温混凝土夹芯墙板》、《轻质混凝土吸声板》和《泡沫混凝土产品性能试验方法》。研发混凝土叠合梁、叠合楼板，并分别提出组合截面形式。研发框架体系与板墙体系系列连接技术。

2.研发模块化轻木结构保温墙板，采用板外连接技术实现保温、隔声、承重等整体集成。研发模块化轻木结构隔声墙板，采用稻草、麦草、废木料等作为隔声板材实现整体集成。研发模块化轻木结构保温屋面板并实现工厂整体封装。研发模块化轻木结构隔声楼板，并提出集成通风技术。研发轻木结构连接节点及其配套连接件。

3.研发模块化重木结构墙板、楼板、屋面板通用板材。研发模块化交错层积木内嵌保温与隔声集成技术，提出木板、保温与隔声材料集成原则。研发模块化叠层木空心板材集成技术，提出空腔保温与保温材料保温技术，以及层内隔声与层间隔声隔声技术。研发模块化重木结构连接节点及其配套连接件。

4.研发钢结构耗能剪力墙技术体系，建立防屈曲内嵌钢板与钢框架协同作用模型。研发钢框架结构无热桥节能墙板，提出双卡-双拼无热桥连接技术。研发薄壁型钢结构承重保温墙板，实现承重保温一体化。研发无热桥节能墙板与钢框架的连接技术，提出多重互锁技术提高结构整体性并切断热桥。

5.研发现场发泡夹心墙绿色建筑，提出改善受力性能与切断热桥有效措施，并提出抗震抗剪承载力计算公式。研发稻草保温板夹心墙，提出专用稻草保温板的切断热桥技术。研发轻质夹心保温墙板，采用无热桥锚固架提高整体性。研发专用耐腐蚀拉接件，给出优化参数、选型原则与构造措施。

6.研发芯核保温混凝土砌块并提出断桥技术。研发格构式自保温混凝土砌块，提出横向与纵向梯口技术提高连接强度并切断热桥，给出性能指标要求，编制国家行业标准《格构式自保温混凝土砌块》。研发无保温板断桥隔气孔保温砌块，提出不同形式的微型保温气孔保温技术。

7.研发工农业废弃物节能外墙产品，分别优化配比并提出性能指标要求。进行系统实验研究，分别提出工农业废弃物节能墙体抗震抗剪承载力计算公式。研发改性生土节能墙体并给出不同改性方法的最优配比。研发改善生土墙抗震性能有效措施，编制《村镇生土结构建筑抗震技术手册》。

# 推广应用情况

| 应用单 位名称 | 应用 技术 | 应用起 止时间 | 应用情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 夹心墙节能墙板、夹心墙节能建筑设计方法。 | 2016- 2018 | 河南省黄河滩区居民迁建原阳县靳堂乡、陡门乡工程采用该项目成果，提高建筑室内的舒适性，减少资源能源消耗，有效延长建筑使用寿命。 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 夹心墙节能墙板、保温砌块绿色建筑技术。 | 2016- 2018 | 沈阳首创光合城工程项目采用该项目研究成果，实现建筑全寿命周期内最大限度节约资源，同时保护环境和减少污染。 |
| 中铁一局集团有限公司 | 夹心墙节能墙板、夹心墙节能建筑设计方法、夹心墙用耐腐蚀拉结件、加气混凝土技术、干式施工墙板 | 2016- 2018 | 辽宁盛融万恒府城名邸工程采用该项目成果。在主体结构及二次结构生产中发挥积极作用，为工程设计、施工与日常维护工作开展提供了重要的指导意见。实现人与自然和谐，促进建筑可持续发展。 |
| 中铁二局第四工程有限公司 | 加气混凝土技术、干式施工墙板技术、轻木结构隔声墙板技术、薄壁型钢结构技术、农业废弃物节能建筑技术 | 2016- 2018 | 沈阳地铁十号线丁香湖工程采用该项目研究成果，为工程深化设计、施工与日常维护工作开展提供了重要的指导意见，取得了良好的施工成果，获得了监理、业主等单位的一致好评。 |
| 中铁四局集团第五工程有限公司 | 加气混凝土、泡沫保温颗粒、工农业废弃物建材 | 2016- 2018 | 沈阳地铁九号线综合楼工程采用该项目研究成果，施工工艺显著简单，节省大量的人力投入，降低工程成本，极大的缩短了工期；同时利用工农业废弃物环保节能建材，不仅变废为宝，而且显著提升屋面的保温与隔声性能，减少资源损耗。 |
| 中铁隧道局集团有限公司 | 装配式轻质混凝土吸声板技术、钢结构及围护体系连接技术、装配式混凝土连接等技术 | 2016- 2018 | 有效提高施工效率；节约建设的人力和物力投入，显著降低工程成本；施工工艺显著简单，缩短工期；产生了显著的社会效益与经济效益 |
| 沈阳沈飞旭达建筑安装工程有限责任公司 | 钢结构及围护体系连接技术，钢结构外墙节能技术 | 2016- 2018 | 黎明531号热处理厂房工程采用该项目研究成果，有效提高施工效率；节约建设的人力和物力投入，显著降低工程成本；产生了显著的社会效益与经济效益；施工工艺显著简单，缩短工期。 |
| 中厦建设集团有限公司 | 夹心墙节能墙板、夹心墙节能建筑设计方法、保温砌块绿色建筑技术。 | 2014- 2018 | 沈阳万科金城花园居住、商业工程采用该项目研究成果，提高建筑室内的舒适性并减少资源能源消耗；加速推进节能减排，实现清洁生产，促进生态文明建设；墙体的节能效率显著提升，有效减少采暖和空调的使用。 |
| 沈阳市明天工程技术开发有限公司 | 夹心墙节能墙板、夹心墙节能建筑设计方法、夹心墙用耐腐蚀拉结件、工业废渣节能墙材等技术。 | 2016- 2018 | 沈阳盛京金融广场、抚顺东方新天地、呼伦贝尔市应急指挥中心等工程采用该项目成果，为工程设计、施工与日常维护工作开展提供了重要的指导意见；有效提高施工效率；节约建设的人力和物力投入，显著降低工程成本；产生了显著的社会效益与经济效益；施工工艺显著简单，缩短工期。 |

# 主要知识产权证明目录

| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 发明专利有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 装配式混凝土整体无热桥墙板及其竖向连接方法 | 中国 | 2016106927354 | 2016.08.22 | 3133276 | 沈阳建筑大学 | 张延年 | 有效专利 |
| 发明专利 | 组装式齿形叠合楼板 | 中国 | 201320747797.2 | 2014-06-18 | 3630428 | 辽宁工业大学 | 董锦坤；张延年 | 有效专利 |
| 发明专利 | 装配式混凝土板及其板干式连接方法 | 中国 | 2016106781367 | 2018.11.02 | 3132223 | 沈阳建筑大学 | 张延年 | 有效专利 |
| 发明专利 | 干式连接装配式混凝土宽柱高梁的结构围护一体化体系 | 中国 | 2016106781386 | 2018.10.02 | 3095889 | 沈阳建筑大学 | 张延年 | 有效专利 |
| 发明专利 | 交替齿须叠合梁与板 | 中国 | 201410 5818859 | 2016.06.01 | 2093264 | 沈阳建筑大学 | 张延年 | 有效专利 |
| 发明专利 | 模块化木结构被动墙板及墙体构造方法 | 中国 | 2016103562781 | 2018.03.09 | 2840815 | 沈阳建筑大学 | 张延年 | 有效专利 |
| 发明专利 | 模块化木结构夹心被动墙板及墙体建造方法 | 中国 | 2016103562245 | 2018.03.09 | 2840596 | 沈阳建筑大学 | 张延年 | 有效专利 |
| 发明专利 | 模块化保温隔声承重木墙板 | 中国 | 2016103561562 | 2018.01.23 | 2788482 | 沈阳建筑大学 | 张延年 | 有效专利 |
| 发明专利 | 正交钉连接层积木 | 中国 | 2016103024115 | 2017.09.29 | 2640377 | 沈阳建筑大学 | 张延年 | 有效专利 |
| 发明专利 | 内嵌保温层的正交层积木集成墙板 | 中国 | 2016100670854 | 2017.10.24 | 2665594 | 沈阳建筑大学 | 张延年 | 有效专利 |

# 主要完成人情况表

“主要完成人情况表”中公示姓名、排名、技术职称、工作单位、完成单位、对本项目技术创造性贡献、曾获科技奖励情况；

1、张延年、排序第一，教授，沈阳建筑大学

曾获科技奖励情况：

国家科技奖评审专家，主持项目获辽宁省科技进步奖二等奖6 项、三等奖5 项；华夏奖2 项。

排序第1，2018 年获辽宁省科技进步二等奖，城市地下空间开发与灾害控制关键技术2018-J-2-58-R01。

排序第1，2016 年获辽宁省科技进步二等奖，混凝土结构病害分析、监测、检测与加固技术应用研究2016-J-2-52-R01。

排序第1，2013 年获辽宁省科技进步二等奖，土木工程结构混合控制及其优化研究，证书号2013J-2-64-01。

本项目技术创造性贡献：项目的总负责人，负责项目的总体技术方案设计与理论技术研究，对创新点1、2、3、4、5 均有实质性贡献。提出了项目研究与开发的总体思路，作为负责人主持了理论成果转化、系统研发和大规模应

用。

2、郑怡、排序第二，教授级高工；辽宁省产品质量监督检验院

曾获科技奖励情况：

辽宁省科技进步奖一等奖1 项；辽宁省科技进步奖二等奖5 项；辽宁省科技进步奖三等奖8 项。排序第2，2016 年获辽宁省科技进步二等奖，混凝土结构病害分析、监测、检测与加固技术应用研究。排序第2，2013 年获辽宁省科技进步二等奖，土木工程结构混合控制及其优化研究。排序第6，2011 年获辽宁省科技进步二等奖，现场发泡夹心墙节能建筑关键技术研究。

本项目技术创造性贡献：负责节能砌块研发的方案编制、审定和技术研发的具体实施，负责自保温混凝土砌块、无热桥混凝土保温砌块、格构式自保温混凝土砌块、自保温混凝土砌块砌筑方法等关键技术攻关，是相关成果的第一发明人或主要发明人之一。对技术的创新点做出了创造性贡献，针对技术难点和创新点进行技术指导及现场组织实施，对创新点做出了重要贡献。

3、董锦坤、排序第三，教授；辽宁工业大学

曾获科技奖励情况：

张延年,郑怡,董锦坤,等. 辽宁省科技进步二等奖：混凝土结构病害分

析、监测、检测与加固技术应用研究,2016

张延年,郑怡,董锦坤,等. 辽宁省科技进步二等奖：土木工程结构混合控制及其优化研究

张延年,董锦坤,等.辽宁省科技进步三等奖：地震灾害快速评估系统研究2014

张延年，董锦坤，等. 辽宁省科技进步三等奖：大跨度钢结构灾害分析与设计方法研究,2017

本项目技术创造性贡献：负责装配式混凝土技术体系研发的方案编制、审定和技术研发的措施，负责混凝土叠合楼板、装配式混凝土连接技术等关键技术攻关，是相关成果的第一发明人或主要发明人之一。对技术的创新点做出了创造性贡献，针对技术难点和创新点进行技术指导及现场组织实施，对创新点做出了重要贡献。

4、秦桂娟、排序第四，教授；沈阳建筑大学

曾获科技奖励情况：

张延年,郑怡,董锦坤,秦桂娟,等. 辽宁省科技进步三等奖：不同地区适宜性节能建筑开发与关键技术研究,2015

本项目技术创造性贡献：负责重木结构研发的方案编制、审定和技术研发的具体实施，负责重木结构保温技术、重木结构隔声技术、重木结构空心板材集成技术、重木结构绿色建筑技术、重木结构绿色建筑墙板连接技术等关键技术攻关，是相关成果的第一发明人或主要发明人之一。对技术的创新点做出了创造性贡献，针对技术难点和创新点进行技术指导及现场组织实施，对创新点做出了重要贡献。

5、徐春一、排序第五，副教授；沈阳建筑大学

曾获科技奖励情况：

徐春一,张延年,等. 华夏建设科学技术奖三等奖：城市地下空间综合开发利用关键技术, 2018

徐春一,等. 辽宁省科技进步三等奖：新型节能墙体应用技术研究,2016

张延年,郑怡,董锦坤,徐春一,等. 华夏建设科学技术奖三等奖：地震灾害快速评估系统研究，2014

张延年,郑怡,徐春一,等.辽宁省科技进步三等奖：基于动态可靠度的既有建筑检测鉴定方法研究,2012

张延年,徐春一,等.华夏建设科学技术奖三等奖：夹心墙与塑料钢筋拉结件2009

本项目技术创造性贡献：负责工农业废弃物墙材研发的方案编制、审定和技术研发的具体实施，负责工业废渣节能建筑、工业废弃物墙材、农业废弃物节能建筑、改性生土系列节能建筑体系等关键技术攻关，是相关成果的第一发明人或主要发明人之一。对技术的创新点做出了创造性贡献，针对技术难点和创新点进行技术指导及现场组织实施，对创新点做出了重要贡献。

6、海洪、排序第6，副教授；沈阳建筑大学

曾获科技奖励情况：

汪青杰,范鹤,李希,海洪,蒋荣波,杜鹏,陈磊,等. 辽宁省科技进步三等奖：基于动态的建筑结构抗震能力评估与加固关键技术, 2018.

本项目技术创造性贡献：负责加气混凝土技术、装配式混凝土梁柱等关键技术攻关，是相关成果的第一发明人或主要发明人之一。对技术的创新点做出了创造性贡献，针对技术难点和创新点进行技术指导及现场组织实施，对创新点做出了重要贡献。